RUBRIQUE 2C

· EUROPALUB

2C
-
Huiles pour engrenages industriels.

· C.P.L.

K.3b
-
Huiles pour engrenages industriels y compris les huiles pour boîtes-essieux et engrenages nus.

· I.S.O. - Classe L
Norme :  6743/99 - Partie 6 (Engrenages)

	SYMBOLES
	APPLICATIONS PARTICULIERES
	TYPES DE PRODUIT
	EXEMPLES D’APPLICATION

	C
	KB
	Graissage en continu des engrenages sous carter.
	Huiles minérales raffinées possédant des propriétés anti-oxydation, de protection contre la corrosion (métaux ferreux et non ferreux) et anti-moussage.
	Engrenages fonctionnant sous charge modérée.

	C
	KC
	
	Huiles du type CKB possédant en plus des propriétés extrême-pression et anti-usure.
	Engrenages dont la température d’huile stabilisée reste normale ou moyenne et qui peuvent fonctionner sous charge élevée.

	C
	KD
	
	Huiles du type CKC possédant en plus une résistance à l’oxydation et une stabilité thermique renforcées qui autorisent une utilisation à température plus élevée.
	Engrenages dont la température d’huile stabilisée est élevée et qui peuvent fonctionner sous charge élevée.

	C
	KE
	
	Huiles du type CKB assurant un coefficient de frottement réduit.
	Engrenages fonctionnant sous frottement élevé (par exemple engrenages à roue et vis sans fin).

	C
	KS
	
	Lubrifiants possédant des propriétés de stabilité à l’oxydation, de frottement et de protection contre la corrosion (métaux ferreux et non ferreux), utilisables dans des conditions extrêmes de température (basses et hautes).
	Engrenages dont la température d’huile stabilisée est très basse, basse ou très élevée et dont la charge est modérée.

	C
	KT
	
	Lubrifiants du type CKS, utilisables dans des conditions extrêmes de température (basses et hautes) et sous charge élevée.
	Engrenages dont la température d’huile fluide stabilisée est très basse,  basse ou très élevée et dont la charge est élevée.

	C
	KG
	
	Graisses possédant des propriétés extrême-pression et anti-usure.
	Engrenages fonctionnant sous charge modérée.

	C
	KH
	Graissage intermittent des engrenages nus ou avec des dispositifs de protection.
	Produits habituellement à caractère bitumineux possédant des propriétés de protection contre la corrosion.
	Engrenages cylindriques ou coniques fonctionnant à température ambiante  moyenne et en général sous charge modérée.

	C
	KJ
	
	Produits du type CKH avec en plus des propriétés extême-pression et anti-usure.
	

	C
	KL
	
	Graisses possédant des propriétés extrême-pression, anti-usure, de protection contre la corrosion et une stabilité thermique renforcée.
	Engrenages cylindriques ou coniques fonctionnant à température ambiante élevée ou très élevée et sous charge élevée.

	C
	KM
	
	Produits possédant des propriétés anti-grippage renforcées, qui autorisent une utilisation dans des conditions de charge extrêmes, et des propriétés de protection contre la corrosion.
	Engrenages fonctionnant de manière occasionnelle sous des charges exceptionnellement élevées.


