RUBRIQUE 2D

· EUROPALUB

2D
-
Huiles pour transmissions hydrauliques (y compris les fluides ininflammables).

2D1
-
Huiles pour amortisseurs.

· C.P.L.

E.2a/1
-
Huiles hydrauliques minérales à V.I. standard (type HH / HL / HM / HG).

E.2a/2
-
Huiles hydrauliques à haut V.I. (type HR / HV / HS / HE…).

E.2a/3
-
Fluides difficilement inflammables (type HF…).

E.2b
-
Huiles pour amortisseurs.

· I.S.O. - Classe L
Norme :  6743/99 - Partie 4 (Systèmes hydrauliques)

	SYMBOLES
	APPLICATIONS PARTICULIERES
	TYPES DE PRODUIT
	EXEMPLES D’APPLICATION

	H
	H
	Systèmes hydrauliques.
	Huiles minérales raffinées non inhibées.
	

	H
	L
	
	Huiles minérales raffinées possédant des propriétés anti-rouille et anti-oxydation améliorées.
	

	H
	M
	
	Huiles du type HL possédant des propriétés anti-usure améliorées.
	Systèmes hydrauliques généraux y compris les composants très chargés.

	H
	R
	
	Huiles du type HL possédant des propriétés viscosité/température améliorées.
	

	H
	V
	
	Huiles du type HM possédant des propriétés viscosité/température améliorées.
	Equipements pour la construction et la marine.

	H
	S
	
	Fluides de synthèse ne possédant aucune propriété particulière de résistance au feu.
	

	H
	ETG
	Systèmes hydrauliques pour lesquels des fluides acceptables pour l’environnement sont requis.
	Triglycérides.
	Systèmes hydrauliques généraux.

	H
	EPG
	
	Polyglycols.
	

	H
	EES
	
	Esters synthétiques.
	

	H
	EPR
	
	Polyalphaoléfines et produits connexes hydrocarbonés.
	

	H
	G
	Systèmes hydrauliques et glissières.
	Huiles du type HM possédant des propriétés anti-saccade.
	Machines dont le circuit de lubrification est commun aux parties hydrauliques et aux glissières et où on doit minimiser les vibrations et les saccades à basse vitesse.

	H
	FAE
	Systèmes  hydrauliques nécessitant l’emploi de fluides difficilement inflammables.
	Emulsions d’huile dans l’eau (généralement plus de 80% d’eau).
	

	H
	FAS
	
	Solutions chimiques aqueuses (généralement plus de 80% d’eau).
	

	H
	FB
	
	Emulsions d’eau dans l’huile.
	

	H
	FC
	
	Solutions aqueuses de polymères (généralement plus de 35% d’eau).
	

	H
	FDR
	
	Fluides de synthèse sans eau, constitués d’esters phosphoriques.
	

	H
	FDU
	
	Fluides de synthèse d’autres compositions.
	


